问题一　模型的建立

# 1. 两光束干涉模型

问题一只考虑两束反射光：一束在空气—外延层界面直接反射，另一束进入外延层，在外延层—衬底界面反射一次后再透射回空气。二者沿平行方向出射，但传播路径不同，由此形成随波数变化的相位差。模型的关键不在于拟合反射率的整体起伏，而在于建立条纹相位与外延层厚度之间的对应关系。

将空气、外延层和衬底视为三层平行介质，如图 1 所示。设外延层厚度为 d，空气折射率为 n0，通常可近似取 n0=1；外延层折射率写成波数的函数 n(σ)，其中 σ=1/λ，λ 为真空波长。入射角和膜内折射角分别记为 θ0、θ1。建模时认为外延层在测量区域内厚度均匀，材料均匀且各向同性；各波数分量可分别看作单色平面波；吸收和散射主要改变条纹振幅，不改变主导相位。仪器噪声、背景漂移及其余未建模因素统一归入误差项。后续多次反射不在本问考虑范围内。

图1 单次反射与透射条件下的两光束干涉光路

# 2. 折射角与有效光程差

由于折射率随波数变化，膜内折射角也随 σ 改变。由斯涅尔定律可得

n0sinθ0=n(σ)sinθ1,n(σ)cosθ1=n2(σ)−n02sin2θ0.	（1）

式（1）消去了难以直接测量的 θ1，使后续模型只保留实验给定的入射角与材料折射率。

第二束光在外延层内往返一次，其膜内几何路程为 2d/cosθ1。这一长度不能直接作为两束出射光的光程差，因为两束光的出射点存在横向错位，比较相位时应选取同一出射波前。横向位移为 2dtanθ1，对应的外部传播光程需要从膜内光程中扣除。因此

ΔL=2n(σ)dcosθ1−2n0dtanθ1sinθ0
=2n(σ)dcosθ1
=2dn2(σ)−n02sin2θ0.	（2）

式（2）说明，薄膜干涉中的有效光程差含 cosθ1，而不是 1/cosθ1。前者来自同一波前上的相位比较，后者只描述第二束光在膜内走过的几何路程。

# 3. 相位差与反射率模型

传播光程产生的相位差为 δp=(2π/λ)ΔL。两个界面的反射还可能带来半波损失，记两束光的相对反射附加相位为 ϕr，则总相位差写为

δ(σ)=4πdσn2(σ)−n02sin2θ0+ϕr.	（3）

ϕr 由两个界面的折射率关系决定。在理想无吸收介质中，它通常取 0 或 π。该相位会改变峰、谷所对应的绝对干涉级次；若其在研究波段内保持不变，则对相邻同类极值作差时可以消去。

设两束反射光的强度分别为 I1(σ) 和 I2(σ)。依据相干光叠加原理，合成光强满足

I(σ)=I1(σ)+I2(σ)+2I1(σ)I2(σ)cosδ(σ).	（4）

将非振荡背景、菲涅耳系数和传播衰减等缓慢变化因素分别并入背景项 A(σ) 与振幅包络 B(σ)，实测反射率可表示为

R(σ)=A(σ)+B(σ)cos4πdσn2(σ)−n02sin2θ0ϕr+ε(σ),	（5）

其中，ε(σ) 表示测量噪声及模型误差。A(σ) 和 B(σ) 影响条纹的基线与可见度，余弦项决定峰谷位置。式（5）只包含两束光，不引入多光束干涉的 Airy 形式。

# 4. 等效光学波数与厚度反演

若直接在原始波数轴上处理条纹，n(σ) 的色散会使相邻条纹间距不再严格相等。为保留这一影响，定义等效光学波数

x(σ,θ0)=σn2(σ)−n02sin2θ0,δ=4πdx+ϕr.	（6）

在 x 坐标下，相位关于 x 呈线性变化，理想条纹因而等周期分布。设 xm 和 xm+1 为相邻两个同类型极值的位置。无论选择峰—峰还是谷—谷，其相位差均为 2π，故

d=12(xm+1−xm)
=12σm+1n2(σm+1)−n02sin2θ0σmn2(σm)−n02sin2θ0	（7）

相邻峰与谷只相差 π，不能直接套用式（7），否则会引入因子 2 的错误。为减小单个极值定位误差，可跨越 K 个完整周期，或对连续同类极值统一回归：

d=K2(xm+K−xm),xi=α+βi,d=12β.	（8）

这里，i 为同类极值的顺序编号，截距 α 吸收未知初始级次和常数反射相位，因此不必预先判断绝对干涉级次。后续算法只需依据给定的 θ0 和折射率函数将 σ 转换为 x，再利用同类极值的周期差或回归斜率求取厚度。

图2 外延层相对厚度与干涉条纹疏密关系

图 2 使用无量纲变量展示式（6）的周期关系，仅用于说明相对厚度越大，单位 x 区间内包含的条纹越多，不代表附件晶圆的实际厚度。

当研究波段较窄、折射率变化可以忽略时，可令 n(σ)≈n。若相邻同类极值在原始波数轴上的间隔为 Δσ，则有

d=12Δσn2−n02sin2θ0.	（9）

若 n0=1 且 Δσ 的单位为 cm−1，式（9）所得 d 的单位为 cm；换算成 μm 时应乘以 104。这一常折射率形式适合窄波段下的机理说明，实际反演仍应优先采用包含 n(σ) 的式（7）。

# 5. 色散处理与适用边界

折射率函数需要由材料光学数据给定。在透明波段内，可采用 Cauchy 或 Sellmeier 形式作为色散接口：

n(λ)=a+bλ2+cλ4,n2(λ)=1+jBjλ2λ2−Cj.	（10）

若掺杂载流子对红外响应的影响不可忽略，还需在介电常数中加入 Drude 修正。相应参数应由可靠的材料数据或后续联合估计确定，本问不预设其具体取值。特别地，当 n(σ) 完全未知时，单一入射角下的条纹通常只能确定光学厚度，无法唯一分离折射率与几何厚度。

该模型适用于外延层表面近似平行、测量区域厚度均匀、两束光具有足够相干性且后续反射较弱的情形。折射率模型、掺杂浓度、入射角和波数轴的误差都会改变等效光学波数；背景漂移和噪声会影响极值位置；厚度不均匀、表面粗糙度、吸收与散射则可能削弱或展宽条纹。若 ϕr 随波数明显变化，或后续多次反射不能忽略，两光束模型会产生系统偏差。多光束干涉的成立条件及其修正属于问题三，本问不作展开。