# 问题二 模型的求解

## 1. 数据处理与波段确定

附件 1、附件 2 均包含 7469 个观测点，波数由 399.6747 cm-1 递增至 4000.122 cm-1，平均采样间隔约为 0.4821 cm-1。两份数据的波数网格完全一致，且不存在缺失值、重复波数、非数值或无穷值。两组光谱首行的零反射率均被判定为边界异常点并排除。附件 2 有 262 个反射率超过 100% 的观测，计算中保留其原值，只作仪器归一化异常标记；800∼1000 cm-1 的强反射、强色散区不参与厚度估计。保留而不截断异常反射率，避免在 100% 处人为制造平顶和附加极值；原始附件始终以只读方式载入。

两组光谱使用同一套预处理参数：Savitzky–Golay 窗口长度为 29、多项式阶数为 3，背景窗口和包络窗口分别为 801 和 401。统一参数可避免因角度不同而引入额外的处理差异。平滑残差围绕零值波动，去背景后的条纹仍保持连续峰谷，说明预处理主要削弱高频噪声和缓变基线，没有改变用于厚度反演的主周期结构。

在 Sellmeier 模型有效范围内对候选波段评分后，2100∼3800 cm-1 的综合评分最高，为 0.9203，故选作最终分析区间。该区间对应真空波长约 2.632∼4.762 μm，没有超出所用色散公式的文献适用范围。评分次高的 2100∼3600 cm-1 区间为 0.9172，但其可用谷值数量较少；继续扩展至 4000 cm-1 又会降低多方法一致性。选定区间在条纹数量和边界稳定性之间较为均衡，两角度均检出 6 个峰值和 5 个谷值。

该波段内，10° 与 15° 光谱的预处理信噪比分别为 21.397 和 17.466；两组归一化条纹均保持连续，FFT 给出的主周期均约为 242.790 cm-1。相位展开后，两角度的相位单调比例均为 1，相位线性拟合的 R2 分别达到 0.999948 和 0.999893。这些诊断量共同支持在该区间内用相位斜率反演厚度，但不用于替代后续的不确定性检验。

## 2. 单角度与双角度厚度结果

峰值、谷值和希尔伯特相位法的估计结果列于表 1。表中区间均由 500 次分块 Bootstrap 得到，峰谷序列与连续相位残差均按区块重采样，没有打乱相邻光谱点。

表 1  不同角度和估计方法的厚度结果

| 入射角 | 方法 | 厚度/μm | Bootstrap 标准误差/μm | 95% 置信区间/μm | 拟合 R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10° | 峰值法 | 7.4170 | 0.0407 | [7.3489, 7.5030] | 0.999804 |
| 10° | 谷值法 | 7.4861 | 0.0429 | [7.4129, 7.5776] | 0.999822 |
| 10° | 希尔伯特相位法 | 7.4702 | 0.0137 | [7.4431, 7.4969] | 0.999948 |
| 15° | 峰值法 | 7.3308 | 0.0726 | [7.1964, 7.4851] | 0.999253 |
| 15° | 谷值法 | 7.4521 | 0.0598 | [7.3435, 7.5661] | 0.999560 |
| 15° | 希尔伯特相位法 | 7.4666 | 0.0145 | [7.4375, 7.4923] | 0.999893 |
| 双角度 | 联合相位法 | 7.4686 | 0.0099 | [7.4495, 7.4865] | 0.999920 |

峰值法和谷值法每组仅使用 5～6 个同类极值，局部峰位偏差会直接改变回归斜率，因此其标准误差和置信区间明显大于相位法。六个单角度结果均落在 7.3308∼7.4861 μm 内，各 Bootstrap 区间相互重叠，没有出现彼此排斥的估计。偏差较大的 15° 峰值法同时具有最大的标准误差，说明它更可能受有限极值和局部峰形畸变影响，不宜单独作为最终口径。

希尔伯特方法利用有效波段内 2520 个相位点，所得两组单角度厚度分别为 7.4702 μm 和 7.4666 μm，相对差异 Eθ 为 0.0478%。该差异远小于各自的 Bootstrap 不确定性，说明两角度结果与“同一晶圆具有相同厚度”的物理约束相容，也表明角度修正没有引入可辨识的厚度分裂。

插入图：Q2/图4_不同方法厚度结果与不确定性比较.png

图 4 将六种单角度估计与联合估计置于同一尺度下。峰谷法的误差棒较长，其中 15° 峰值法受极值数量和局部定位误差影响最明显；两组相位法及联合结果集中在同一区域。共享斜率后，联合估计的 Bootstrap 标准误差降至 0.0099 μm，95% 区间宽度为 0.0370 μm，较两个单角度相位区间缩窄约三成。因此采用 d=7.4686 μm 作为推荐点估计。

## 3. 不确定性与可靠性分析

统计 Bootstrap 给出的联合估计 95% 置信区间为 [7.4495,7.4865] μm，重采样均值为 7.4682 μm，与原始联合点估计仅相差 0.0004 μm，未见明显的重采样偏移。该区间主要反映相位残差和有限光谱长度引起的随机波动，不能覆盖折射率模型、入射角标定等系统误差。为此，对主要参数进行扰动，联合厚度的相对变化汇总于表 2。

表 2  双角度联合估计的参数敏感性

| 扰动因素 | 扰动范围 | 联合厚度相对变化范围 |
| --- | --- | --- |
| 有效波段端点 | 起点或终点 ±100 cm-1 | -0.2834%∼0.0610% |
| 基线窗口 | 601～1001 | -0.1622%∼0.1552% |
| 折射率尺度 | ±0.5% | -0.5009%∼0.5059% |
| 两角度同步扰动 | ±0.2° | -0.0104%∼0.0105% |
| 峰值突出度、峰间距及插值半窗 | 预设搜索范围 | 联合相位结果无变化 |

折射率尺度扰动造成的变化最大，且厚度与折射率尺度近似反向变化，说明折射率模型是本问最主要的系统误差来源。这与干涉条纹主要识别光学厚度的机理一致；若两个角度共用同一组失准的折射率参数，联合拟合仍会保留这部分共同偏差。波段起点和基线窗口的影响次之，入射角小范围标定误差影响较弱。峰值突出度、最小峰间距和局部插值半窗主要作用于极值法，不进入联合相位拟合，因此在当前搜索范围内不会改变推荐厚度。将 Bootstrap 区间与全部敏感性结果取包络后，较保守的建议区间为 [7.4311,7.5063] μm。该区间宽于纯统计区间，表达的是“统计波动加参数不确定性”的综合范围，不应解释为严格概率意义下的 95% 置信区间。

相位拟合虽具有较高线性度，但两角度残差的一阶自相关分别为 0.9967 和 0.9978，残差频谱仍保留明显周期成分。这说明高 R2 主要支持相位与等效光学波数的整体线性关系，并不能证明两光束模型已经解释全部细节。残余周期可能来自背景估计偏差、折射率模型不完全匹配，或实际光谱中的多次反射。本问只将其记录为模型遗漏的证据，不据此引入 Airy 公式或多光束修正。换言之，联合估计提高的是当前两光束模型下的统计稳定性，并不自动消除共同作用于两组光谱的模型偏差。

综上，附件 1 与附件 2 的单角度推荐厚度分别为 7.4702 μm 和 7.4666 μm；采用同一晶圆共享厚度约束后，推荐结果为 7.4686 μm，统计 95% 置信区间为 [7.4495,7.4865] μm，计入参数敏感性后的建议区间为 [7.4311,7.5063] μm。该结论适用于所采用的 4H-SiC 普通光折射率模型和两光束干涉假设；晶型、晶向、掺杂、温度及潜在多光束效应仍可能带来额外系统偏差。